|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | ООО "БВК" | Группа материалов: | Химреагенты |
| Область применения, назначение |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ИВ00026510 |

Наименование МТР: Полиоксихлорид алюминия (по ГОСТ Р 34879-2022) твердая форма продукта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование параметра (характеристики)** | | **Размерность** | **Требования заказчика** |
| **1** | | **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ** | | | |
| 1.1 | | Внешний вид | | Порошок, гранулы, чешуйки от белого до кремового, желтого или светло- серого цвета | |
| 1.2 | | Массовая доля основного вещества Al2O3, в пределах | | % | 30,0±3,0 |
| 1.3 | | Массовая доля хлоридов, в пределах | | % | 33,0±5,0 |
| 1.4 | | Массовая доля нерастворимого в воде остатка, не более | | % | 1,0 |
| 1.5 | | Массовая доля железа, не более | | % | 1,0 |
| 1.6 | | Основность, в пределах, % | | % | 50-83 |
| 1.7 | | pH водного раствора в пределах | | ед | 3,2-5,0 |
| **2** | | **ДОКУМЕНТАЦИЯ** | | | |
| 2.1 | | Паспорт качества | | шт. | 1 |
| 2.2 | | Экспертное заключение о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору и (контролю) для применения хим.реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении (для очистки питьевой воды) | | шт. | 1 |
| 2.3 | | Паспорт безопасности химической продукции | | шт. | 1 |
| 2.4 | | Сертификат соответствия | | шт. | 1 |
| **3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ** | | | | | |
| 3.1 | | Вид упаковки | Мешки по 25 кг | | |
| 3.2 | | Базис поставки | Пермский край, г. Березники, ул. Аникина 1а | | |
| Должность, ФИО инициатора закупки: | | Инженер-технолог Малашина Ксения Дмитриевна | | |
| Телефон, электронный адрес | | 89082623077 | | |
| Подпись: | |  | | |
| Должность, ФИО ответственного руководителя инициатора закупки: | |  | | |
| Подпись: | |  | | |